ООО «Гаримед» г. Москва

Дренажи для вашей технологии -

###### МИКРОДРЕНАЖИ   ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ

Изделие медицинского назначения.

Регистрационное удостоверение № ФС 01032006/3759-06 от 23.10.2006

Микродренажи офтальмологические являются высокоэффективными гидрофильными имплантатами.  Выпускаются по оригинальной технологии из высокоочищенного стабилизированного коллагена.

Назначение

Микродренажи предназначены для имплантации в ходе проведения антиглаукоматозных операций непроникающего и проникающего типа для улучшения путей оттока внутриглазной жидкости и профилактики послеоперационного рубцевания.

Основные характеристики

Выпускаются в 4 вариантах:

МТ (плоская трапеция)  2,5 мм х 5 мм х 0,15 мм

МУ (плоский треугольник) 2,5 мм х 3 мм х 0,15 мм

##### МП (плоский прямоугольник)  2 мм х 5 мм х 0,15 мм

МЦ (стержень)   3,5 мм х 0,5 мм

4 варианта формы дренажей позволяют проводить разные виды оперативного вмешательства и обеспечивают возможность активации интра- и увеосклеральных путей оттока.

Рекомендуемые виды операции:

  - непроникающая глубокая склерэктомия с формированием путей оттока в субконъюнктивальную полость

  - модифицированная непроникающая глубокая склерэктомия с формированием путей оттока как в субконъюнктивальную, так и в субхориоидальную полости

  - глубокая склерэктомия с проникновением в переднюю камеру.

Микродренажи офтальмологические обладают высокой гидрофильностью и постепенно набухают в зоне имплантации. Время полного набухания составляет ~5 мин, что позволяет проводить имплантацию в спокойном режиме. Величина коэффициента набухания составляет от 3 до 5. При этом за счет уникальной  слоисто-ячеистой  структуры дренажей и наличия крупных межслойных  пространств толщина дренажа увеличивается в 3-4 раза, а фронтальные размеры практически не меняются. Толщина Микродренажа в набухшем состоянии  формирует зону фильтрации и поддерживает дозированный уровень оттока внутриглазной жидкости.

Микродренажи офтальмологические обладают высокой биосовместимостью, т.к. выполнены из природного биополимера – коллагена. Они не травмируют ткани глаза. В процессе эксплуатации дренажи постепенно резорбируются с замещением на собственную фильтрующую зону.

Проведение операции с применением Микродренажей позволяет улучшить отток внутриглазной жидкости и является надежной мерой профилактики послеоперационного рубцевания.

Микродренажи удобны в применении. Обладают достаточной прочностью для различных манипуляций при выполнении операций различного типа.

Побочного действия не выявлено.

Свойства микродренажей

- высокая эффективность

- высокая биосовместимость

- высокая гидрофильность

- удобны в применении

- 4 варианта формы дренажей

Механизм действия

    - сохраняют пути оттока, сформированные в ходе операции

    - обеспечивают дозированную фильтрацию

    - медленно резорбируются, формируя фильтрующую структуру

Форма выпуска

Микродренажи офтальмологические выпускаются стерильными в индиви-дуальной герметичной упаковке.

Меры предосторожности: изделие стерильно, не нарушать целостность упаковки до использования.

Условия хранения. В сухом защищенном от света месте при температуре

4-12 С.

## Срок годности: 2 года с даты изготовления.

Продукция сертифицирована.

ООО  «Гаримед»   г. Москва

Современные  материалы  на  службе  здоровья

С К Л Е Р О П Л А С Т И К А

Профилактика прогрессирования миопии является важной задачей, особенно у детей и подростков.

В  развитии   и  прогрессировании  близорукости  основное  значение  имеет  удлинение  глазного  яблока.

В глазах с высокой миопией отмечено заметное истончение и растяжимость склеры, особенно в заднем отделе.

Патогенетическую основу прогрессирующей миопии составляет изменение биохимического состава и структурной организации склеры, заключающееся в снижении уровня общего коллагена, микрофибриллярное расщепление коллагеновых волокон, дезагрегация тропоколлагена.

Основной  задачей  при  близорукости  высокой  степени

является  предупреждение  ее  прогрессирования  и  развития  осложнений

Склеропластические операции призваны укреплять ослабленную склеру при близорукости и предупреждать дальнейшее растяжение склеры, особенно в заднем отделе глазного яблока.

«Эффект склеропластики при близорукости состоит в прекращении или резком замедлении прогрессирования миопии, а также в небольшом уменьшении степени миопии и повышении остроты зрения. Указанный эффект обеспечивают три фактора:

- механическое укрепление склеральной капсулы глаза путем образования дополнительного каркаса

- реваскуляризация склеры

- местное стимулирующее (тканевое) воздействие на склеру.»

##### Э.С.Аветисов

Материалы для склеропластики на основе коллагена являются патогенетически обоснованными

в хирургическом лечении близорукости средней и высокой степени при сохранившихся зрительных функциях:

- состоят из коллагена – основного структурообразующего компонента  стромы склеры

- выполняют одновременно функцию бандажа и каркаса для роста соединительной ткани

- стимулируют биосинтез и фибриллогенез склерального коллагена

- замещаются по мере резорбции новообразованной соединительной тканью, повышая прочность склеры.

ООО «Гаримед» предлагает

3 вида высокоэффективных склеропластических материалов

на основе коллагена

- Материал  для  склеропластики  С К  Л  Е Р О П Л А Н Т

– имплантаты различной формы из максимально очищенной биоткани, сформированы плотно переплетенными коллагеновыми волокнами.

Механизм действия

- вызывает пролиферативную клеточную реакцию в зоне имплантации

- медленно резорбируется с формированием единой структуры склера-имплантат

- активирует метаболизм в зоне введения

- обеспечивает дополнительное питание структур заднего отрезка глаза за счет новообразованных сосудов.

Выпускается стерильным, во флаконах с консервирующим раствором.

Срок хранения 2 года, при 4-12°С в сухом, защищенном от света месте.

Перед использованием отмыть от консерванта согласно инструкции.

- Материал  для  склеропластики  С К Л Е Р О П Л А Н Т  М

- новое поколение пластических материалов –

имплантаты различной формы из максимально очищенной и структурно модифицированной биоткани.

Склероплант М изготавливается по инновационной технологии, включающей дополнительную объемную и поверхностную модификацию биоткани сшитым гидрофильным коллагеном.

###### Свойства Склеропланта М

- улучшенные упругие свойства (меньше деформируется при имплантации)

- поверхностный коллагеновый слой обеспечивает более полный контакт со склерой реципиента

- межуточный коллаген является проводником клеток в имплантат

- ускорение пролиферативных процессов

### Преимущества Склеропланта М

- сокращение сроков приживления

- формирование более прочного комплекса склера-имплантат

- удобен в применении

- отсутствие необходимости предоперационной отмывки от консерванта

- новая технология дает возможность создания пластических материалов, обогащенных лекарственными средствами и биологически активными веществами, с целью пролонгированного действия, повышения эффективности, расширения области применения.

Выпускается стерильным, в полимерной упаковке.

Срок хранения 2 года, при 4-12°С в сухом, защищенном от света месте.

Перед использованием не требует предварительной отмывки.

5 вариантов  исполнения

материалов для склеропластики  Склероплант и Склероплант М

- комплект С-4 - 4 овальные пластины длиной 2 см, шириной 1 см

- комплект СН-4 -4 овальные пластины длиной 2 см, шир. 1 см, с надрезами  по длинной     стороне

- комплект С-1 -  1 овальная пластина длиной 8 см, шириной 1 см

- комплект СО-1 -1 овальная пластина длиной 8 см, шириной 1 см, с двумя отверстиями по краям

- комплект СД-2 - 2 диска диаметром 13 мм.

# Показания к применению Склеропланта и Склеропланта М

  - прогрессирующая миопия

  - осложненная миопия с дистрофическими изменениями на глазном дне

  - «сухие» инволюционные макулодистрофии

  - хориоретинальные макулодистрофии без признаков воспаления, пролиферации и кровоизлияний

  - частичная атрофия зрительного нерва

  - абиотрофия сетчатки

  - травматические повреждения склеры глаза

- Материал  для  укрепления  склеры  глаза  К О Л Л А П Л А Н Т

- композиционная суспензия частиц коллагена

в сбалансированном солевом растворе с физиологическим значением рН системы -

инъекционная форма склероукрепляющего материала.

Выпускается стерильным в шприце одноразового применения объемом 2 мл.

Срок хранения 2 года, при 4-12°С в сухом, защищенном от света месте.

Вводится с помощью пластиковой канюли, которая входит в комплект поставки.

#### Преимущества Коллапланта

- удобство в применении

- не требует предоперационной подготовки

- консистенция материала обеспечивает заполнение операционной зоны без пустот

- плотный контакт с тканями

- клетки проникают в имплантат без затруднения

- является перспективным носителем лекарственных средств и биоактивных веществ.

# Продукция сертифицирована

## Комфорт хирургу  -  эффективность пациенту

ПРАЙС-ЛИСТ  ПРОДУКЦИИ для офтальмохирургии  ООО «Гаримед» г. Москва (с 01.07.2009)

Цены указаны в рублях

| № | Наименование | Вариант исполнения | Вид, размеры, комплектность | Вид упаковки | Цена при заказе от 1 до 10 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Материал для склеропластики Склероплант | Склероплант, С-4 | 4 лепестка (2х1) см в консерванте | флакон | 480-00 |
|  |  | Склероплант, СН-4 | 4 лепестка (2х1) см с надрезами по бокам в консерванте | флакон | 480-00 |
|  |  | Склероплант, С-1 | 1 пластина (8х1) см в консерванте | флакон | 480-00 |
|  |  | Склероплант, СО-1 | 1 пластина (8х1) см с 2 отверстиями по краям в консерванте | флакон | 480-00 |
|  |  | Склероплант, СД-2 | 2 диска  13 мм в консерванте | флакон | 480-00 |
|  |  | Склероплант М, С-4 | 4 лепестка (2х1) см | полимерная упак. | 480-00 |
|  |  | Склероплант М, СН-4 | 4 лепестка (2х1) см с надрезами по бокам | полимерная упак. | 460-00 |
|  |  | Склероплант М, С-1 | 1 пластина (8х1) см | полимерная упак. | 460-00 |
|  |  | Склероплант М, СО-1 | 1 пластина (8х1) см с 2 отверстиями по краям | полимерная упак. | 480-00 |
|  |  | Склероплант М, СД-2 | 2 диска  13 мм | полимерная упак. | 480-00 |
| 2. | Материал для укрепления склеры глаза Коллаплант |  | 2 мл суспензии в шприце, с канюлей | Шприц в полимерной упак. | 640-00 |
| 3. | Микродренажи офтальмологи- ческие | МЦ | Цилиндр (0,3х3,5) мм | полимерная упак. | 530-00 |
|  |  | МТ | Трапеция (2,5х5) мм | полимерная упак. | 530-00 |
|  |  | МП | Прямоугольник (2х5) мм | полимерная упак. | 530-00 |
|  |  | МУ | Треугольник (2,5х3) мм | полимерная упак. | 530-00 |

Наш контактный тел. /495/775-65-83;  факс /495/601-20-96  E-mail: soniks-info@mail.ru  ooo-garimed@yandex.ru